**Монтаж Ондутис SA130 СМАРТ на кровле**

**Шаг 1.**

Раскатайте мембрану на кровле горизонтальными полосами снизу вверх (от карниза к коньку) стороной с логотипом  наружу, вплотную к утеплителю. Если на крыше есть ендовы и наклонные коньки, то под горизонтальные полосы предварительно укладывается полоса вдоль оси конька или ендовы.



**!**Горизонтальный нахлест 15 см. Вертикальный — 20 см. Вертикальные стыки приходятся

на стропила. Верхняя полоса на коньке монтируется с перехлестом.

**Шаг 2.**

Закрепите Ондутис SA130 СМАРТ степлером. Стыки проклейте нанесенной на пленку клеящей лентой. Не снимайте защитный слой с ленты до начала монтажа верхнего полотна.



**Шаг 3.**

Закрепите  Ондутис SA130 СМАРТ по стропилам  антисептированными  брусками, высотой минимум 3 см. После чего приступайте к  монтажу нужной для вашей кровли обрешетки.



Вентиляционный  зазор  между мембраной и внешним покрытием (кровлей) - 5 см. Подкровельное пространство должно вентилироваться.  Чтобы это происходило в  карнизе и коньке, предусмотрите вентиляционные (или специальные) отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать

**Шаг 4.**

Чтобы  закрепить Ондутис SA130 СМАРТ  на  карнизе  между стропил, сделайте настил из 2–3 досок.



**Шаг 5.**

Нижняя  кромка Ондутис SA130 СМАРТ закрепляется  на капельнике вдоль крайней доски настила лентой Ондутис BL.  На кровлях с водосточными трубами расположите желоб выше капельника с зазором для свободного доступа воздуха под кровлю. Не заводите Ондутис SA130 СМАРТ в водосточный желоб.



**Шаг 6.**

Тщательно изолируйте пересечения материала с проходными материалами (печными  трубами, вентиляционными коробами и т.п.). В  месте пересечения в мембране делается разрез в виде буквы «Н», которая сужается к низу.



**Шаг 7.**

Верхний и нижний  клапаны отводятся и фиксируются на проходном элементе лентой Ондутис  BL или на ближайшей горизонтальной части обрешетки. Боковые отводятся вверх и фиксируются на  проходном элементе.



ВАЖНО: Ондутис SA130 СМАРТ используют как временное покрытие до установки кровли

 не более 2 месяцев.